Перечень показателей качества, контролируемых при обязательной сертификации работ в строительстве

| Наименование работ | Показатели качества, контролируемые при сертификации | Обозначение технических нормативных правовых актов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на производство работ |  | на методы испытания |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |
| Арматурные работы | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.2, табл. 2, п. 1 |  | СТБ 1958-2009, п. 6.3 |
|  | Отклонение расстояний между рядами арматуры | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.2, табл. 2, п. 2 |  | СТБ 1958-2009, п. 6.4 |
|  | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.2.4 |  | СТБ 1958-2009, п. 6.5 |
|  | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.2, табл. 2, п. 3 |  | СТБ 1958-2009, п. 6.6 |
| Бетонные работы | Прочность бетона | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.3.24 |  | СТБ 1958-2009, п. 7.10 |
| Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | Внешний вид поверхностей конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.9 |  | СТБ 1958-2009, п. 8.1 |
|  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.9 |  | СТБ 1958-2009, п. 8.2 |
|  | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.9, табл. 11, п. 2 |  | СТБ 1958-2009, п. 8.4 |
|  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.9, табл. 11, п. 5 |  | СТБ 1958-2009, п. 8.8 |
|  | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.9, табл. 11, п. 1 |  | СТБ 1958-2009, п. 8.3 |
|  | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.9, табл. 11, п. 4 |  | СТБ 1958-2009, п. 8.7 |
|  | Перепад в стыке двух смежных поверхностей | ТКП 45-5.03-131-2009, п. 4.9, табл. 11, п. 9 |  | СТБ 1958-2009, п. 8.12 |
| Заполнение оконных и дверных проемов |  |  |  |  |
| Заполнение оконных проемов | ### Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.3.5 |  | СТБ 1484-2004, п. 6.3 |
|  | Расстояние между крепежными элементами | ТКП 45-3.02-223, п. 8.3.9 |  | СТБ 1476-2004, п.4.5 |
|  | ### Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.6.7 |  | СТБ 1484-2004, п. 6.7 |
|  | ### Величина уклона установки подоконных досок (плит) | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.6.7 |  | СТБ 1484-2004, п. 6.7 |
|  | ### Величина напуска отливов на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.5.10 |  | СТБ 1484-2004, п. 6.8 |
|  | ### Величина уклона отливов | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.5.10 |  | СТБ 1484-2004, п. 6.8 |
| Заполнение дверных проемов | ### Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков | ТКП 45-3.02-223-2010, п. 8.3.5 |  | СТБ 1484-2004, п.6.3 |
|  | Расстояние между крепежными элементами | ТКП 45-3.02-223, п. 8.3.9 |  | СТБ 1476-2004, п.4.5 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.3 |  | СТБ 2001-2009, п. 5.11 |
|  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, П.п. 6.1.4, 6.1.5 |  | СТБ 2001-2009, п. 5.3 |
|  | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.8 |  | СТБ 2001-2009, п. 5.7 |
|  | Расстояние между трубопроводами | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.11 |  | СТБ 2001-2009, п. 5.8 |
|  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 5.2.2.4, 5.2.1.7 |  | СТБ 2001-2009, п. 5.6 |
|  | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 6.2.1, 6.2.5 |  | СТБ 2001-2009, п. 6 |
| Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.5 |  | СТБ 2017-2009, п. 5.9 |
|  | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.6 |  | СТБ 2017-2009, п. 6.1 |
|  | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.3.2 |  | СТБ 2017-2009, п. 5.10 |
|  | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.3.10 |  | СТБ 2017-2009, п. 6.2 |
|  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 5.2.3.1 |  | СТБ 2017-2009, п. 5.6 |
| Монтаж систем отопления зданий и сооружений | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.3 |  | СТБ 2038-2010, п. 5.8 |
|  | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.1.8 |  | СТБ 2038-2010, п. 5.11 |
|  | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 6.4.18, 6.1.3 |  | СТБ 2038-2010, п. 5.9 |
|  | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 5.2.2.5, 6.6.8.4 |  | СТБ 2038-2010, п. 5.12 |
|  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 5.2.1.3, 5.2.1.7, 5.2.2.4 |  | СТБ 2038-2010, п. 5.13 |
|  | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 6.4.3, 6.4.4. |  | СТБ 2038-2010, п. 6.1 |
| Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 6.5.5, 6.5.18 |  | СТБ 2021-2009, п. 5.3 |
|  | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 4.5 |  | СТБ 2021-2009, п. 5.4 |
|  | Соответствие разъемных соединений деталей, креплений воздуховодов требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 6.5.4, 6.5.5 |  | СТБ 2021-2009, п. 5.6 |
| Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 6.1.4, 6.1.5 |  | СТБ 2039-2010, п. 5.3 |
|  | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.10.13 |  | СТБ 2039-2010, п. 5.6 |
|  | Внешний вид сварных соединений | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.8.4 |  | СТБ 2039-2010, п. 5.7 |
|  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.10.14 |  | СТБ 2039-2010, п. 5.10 |
|  | Расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.10.8 |  | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.10.8 |
|  | Соответствие прохода труб через строительные конструкции | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.10.10 |  | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.10.10 |
| Монтаж тепловых пунктов и котельных | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007, п.п. 6.1.4, 6.1.5 |  | СТБ 1999-2009, п. 5.3 |
|  | Внешний вид сварных соединений | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.8.4 |  | СТБ 1999-2009, п. 5.6 |
|  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007, п. 6.6.10.14 |  | СТБ 1999-2009, п. 5.7 |
| Монтаж деревянных конструкций |  |  |  |  |
| Монтаж элементов конструкций | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта | ТКП 45-5.05-64-2007, п. 5.17 | СТБ 1766-2007, п. 6.8 |  |
|  | Наличие щелей в стыках элементов конструкций | ТКП 45-5.05-64-2007, п. 5.8 | СТБ 1766-2007, п. 6.19 |  |
| Монтаж каменных и армокаменных конструкций |  |  |  |  |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | Толщина конструкций | ТКП 45-5.02-82-2010, п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010, п. 5.10 |  |
|  | Ширина простенков | ТКП 45-5.02-82-2010, п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010, п. 5.11 |  |
|  | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки | ТКП 45-5.02-82-2010, п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010, п. 5.14 |  |
|  | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки | ТКП 45-5.02-82-2010, п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010, п. 5.15 |  |
|  | Отклонение от ширины проемов | ТКП 45-5.02-82-2010, п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010, п. 5.12 |  |
|  | Ширина швов кладки | ТКП 45-5.02-82-2010, п. 5.8 | СТБ 2087-2010, п. 5.19 |  |
|  | Внешний вид наружных поверхностей кладки | ТКП 45-5.02-82-2010, п.п. 5.1, 5.2, 5.9 | СТБ 2087-2010, п. 5.32 |  |
| Монтаж легких ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| Монтаж гипсобетонных перегородок | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.1.10 | СТБ 1970-2009, п. 4 |  |
|  | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям проектной документации | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.1.2 | СТБ 1970-2009, п. 5.5 |  |
|  | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.1.6 | СТБ 1970-2009, п. 5.4 |  |
|  | Соответствие заполнения швов проектной документации | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.1.7 | СТБ 1970-2009, п. 5.6 |  |
|  | Размеры швов | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.1.8 | СТБ 1970-2009, п. 5.7 |  |
|  | Внешний вид перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.1.9 | СТБ 1970-2009, п. 5.8 |  |
| Монтаж каркасно-обшивных перегородок | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.1 | СТБ 1970-2009, раздел 4 |  |
|  | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.8 | СТБ 1970-2009, п. 6.2 |  |
|  | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.13, табл. 1 | СТБ 1970-2009, п. 6.7 |  |
|  | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.13, табл. 1 | СТБ 1970-2009, п. 6.8 |  |
|  | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.6. | СТБ 1970-2009, п. 6.9 |  |
|  | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.13, табл. 1 | СТБ 1970-2009, п. 6.10 |  |
|  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.13, табл. 1 | СТБ 1970-2009, п. 6.11 |  |
|  | Внешний вид поверхности | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.2.3 | СТБ 1970-2009, п. 6.12 |  |
| Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.3.6, | СТБ 1970-2009, п. 7.1 |  |
|  | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.3.9 | СТБ 1970-2009, п. 7.4 |  |
|  | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.3.17, табл. 2 | СТБ 1970-2009, п. 7.5 |  |
|  | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.3.17, табл. 2 | СТБ 1970-2009, п. 7.6 |  |
|  | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА | ТКП 45-5.06-136-2009, п.п. 4.3.10, 4.3.13 | СТБ 1970-2009, п. 7.8 |  |
|  | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации | ТКП 45-5.06-136-2009, п. 4.3.12 | СТБ 1970-2009, п. 7.9 |  |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |
| Монтаж стен подземной части зданий | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.1, табл. 1, п.4 | СТБ 1959-2009, п. 4.3 |  |
|  | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.1, табл. 1, п.7 | СТБ 1959-2009, п. 4.5 |  |
|  | Отклонение толщины шва | ТКП 45-5.03-130-2009, п.5 .1, табл. 1, п. 6 | СТБ 1959-2009, п. 4.5 |  |
| Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.2, табл. 2, п. 2 | СТБ 1959-2009, п. 5.3 |  |
|  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.2, табл. 2, п. 4 | СТБ 1959-2009, п. 5.5 |  |
|  | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.2, табл. 2, п. 6 | СТБ 1959-2009, п. 5.7 |  |
| Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.3, табл. 3, п. 2 | СТБ 1959-2009, п. 6.4 |  |
|  | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.3, табл. 3, п. 5 | СТБ 1959-2009, п. 6.7 |  |
| Монтаж панелей стен | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.4, табл. 4, п. 2 | СТБ 1959-2009, п. 7.7 |  |
|  | Разность отметок верха панелей | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.4, табл. 4, п. 4 | СТБ 1959-2009, п. 7.8 |  |
| Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок (далее — элементы конструкции) | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ТКП 45-5.03-130-2009, п.5.5, табл. 5, п. 7 | СТБ 1959-2009, п. 8.8 |  |
|  | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | ТКП 45-5.03-130-2009, п.5.5, табл. 5, п. 3 | СТБ 1959-2009, п. 8.9 |  |
|  | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.5, табл. 5, п. 9 | СТБ 1959-2009, п. 8.11 |  |
|  | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета | ТКП 45-5.03-130-2009, п. 5.5, табл. 5, п. 12 | СТБ 1959-2009, п. 8.12 |  |
|  | Отклонение от вертикали плоскостей вентиляционных блоков | ТКП 45-5.03-130-2009, п.5.5, таблица 5, п.4 | СТБ 1959-2009, п. 8.5 |  |
|  | Размеры стыков (швов) между объемными элементами | ТКП 45-5.03-130-2009, п.5.5.1 | СТБ 1959-2009, п. 8.3 |  |
| Монтаж стальных конструкций |  |  |  |  |
| Укрупнительная сборка элементов конструкций | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.3.1, табл. 5.1 | СТБ 1749-2007, п. 5.1 |  |
|  | Соответствие укрупнительной сборки и качество выполнения стыков | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.3.10 | СТБ 1749-2007 |  |
| Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | Плотность стяжки собранного пакета | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.5.10 | СТБ 1749-2007, п. 7.6 |  |
|  | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | ТКП 45-5.04-41-2006, п.п. 5.5.6, 5.5.9 | СТБ 1749-2007, п. 7.5 |  |
| Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | Натяжение болтов | ТКП 45-5.04-41-2006, п.п. 5.6.14, 5.6.12, 5.6.25 | СТБ 1749-2007, п. 8.5 |  |
|  | Плотность соединений | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.6.22 | СТБ 1749-2007, п. 8.6 |  |
|  | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.6.24 | СТБ 1749-2007, п. 8.8 |  |
|  | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.6.23 | СТБ 1749-2007, п. 8.4 |  |
| Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.7.5 | СТБ 1749-2007, п. 9.3 |  |
|  | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.7.4 | СТБ 1749-2007, п. 9.2 |  |
| Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах | Плотность соединяемых элементов конструкций | ТКП 45-5.04-41-2006, п.п. 5.7.6, 5.7.7 | СТБ 1749-2007, п. 10.3 |  |
| Колонны и опоры | Соответствие закрепления и установки колонн требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006, п.п. 5.4.1.12, 5.4.1.13 | СТБ 1749-2007, п. 12.9 |  |
| Фермы, ригели, балки и прогоны | Соответствие закрепления и установки элементов конструкций требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.4.1.12, 5.4.1.13 | СТБ 1749-2007, п. 12.18 |  |
| Подкрановые балки, Крановые пути мостовых кранов и подвесных кранов | Соответствие закрепления и установки элементов конструкций/крановых путей требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006, п.п. 5.4.1.12, 5.4.1.13 | СТБ 1749-2007, п.п. 12.21, 12.29, 12.34 |  |
| Профилированный настил | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков от проектного значения | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007, п. 12.35 |  |
|  | Соответствие крепления настила требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.4.1.13 | СТБ 1749-2007, п. 12.37 |  |
|  | Соответствие крепления профилированных листов несущего настила кровли к несущим элементам | ТКП 45-5.04-41-2006, п. 5.4.4.6 | ТКП 45-5.04-41-2006, п.5.4.4.6 |  |
| Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | Соответствие закрепления и установки всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов | ТКП 45-5.04-41-2006, п.п. 5.4.1.12, 5.4.1.13 | СТБ 1749-2007, п. 13.10 |  |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные покрытия | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.5 | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694- 2001 |  |
|  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.6 | СТБ 1684-2006, п. 6.5 |  |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.8 | СТБ 1684-2006, п. 6.9 |  |
|  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.7 | СТБ 1684-2006, п.6.11 |  |
| Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 6.7, 6.8, 6.9 | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |  |
|  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.10 | СТБ 1684-2006, п. 6.5 |  |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.13 | СТБ 1684-2006, п. 6.9 |  |
|  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.14 | СТБ 1684-2006, п. 6.11 |  |
| Покрытия гуммировочные | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.1 | СТБ 1684-2006, п. 7.2 |  |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.2 | СТБ 1684-2006, п. 7.6 |  |
|  | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.3 | СТБ 1684-2006, п. 7.8 |  |
|  | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.4 | СТБ 1684-2006, п. 7.9 |  |
| Металлизационные, комбинированные металлизационные покрытия | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 9.5, 9.6 | СТБ 1684-2006, п. 8.3 |  |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 9.8, табл. 5 | СТБ 1684-2006, п. 8.4 |  |
|  | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 9.7 | СТБ 1684-2006, п. 8.5 |  |
| Оклеечные покрытия | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 8.17 | СТБ 1684-2006, п. 10.11 |  |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 8.17 | СТБ 1684-2006, п. 10.12 |  |
| Облицовочные и футеровочные покрытия | Ширина швов | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 10.8, 10.9 табл. 6 и 7, п. 10.19 | СТБ 1684-2006, п. 11.7 |  |
|  | Полнота заполнения и размеры швов | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.18 | СТБ 1684-2006, п. 11.8 |  |
|  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.18 | СТБ 1684-2006, п. 11.12 |  |
|  | Ровность покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.20 | СТБ 1684-2006, п. 11.13 |  |
|  | Величина перепада между смежными элементами покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.21 | СТБ 1684-2006, п. 11.14 |  |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  |  |  |  |
| Сооружение земляного полотна | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 6.10 | СТБ 1685-2006, п.5.7 |  |
| Установка бортового камня | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.3 |  |
|  | Соответствие высотных отметок бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.4 |  |
|  | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005, п.4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.5 |  |
| Укладка плит | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.1 |  |
|  | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.2 |  |
|  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.3 |  |
|  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м) | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.5 |  |
|  | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.6 |  |
| Устройство изоляционных покрытий |  |  |  |  |
| Устройство гидроизоляции из рулонных материа лов | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 5.12 | СТБ 1846-2008, п. 7.7 |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 5.13 | СТБ 1846-2008, п. 7.8 |  |
| Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.4 | СТБ 1846-2008, п. 8.4 |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.11 | СТБ 1846-2008, п. 8.6 |  |
|  | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.9 | СТБ 1846-2008, п. 8.7 |  |
| Устройство гидроизоляции из металлических листов | Внешний вид сварных швов | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.4 | СТБ 1846-2008, п. 10.3 |  |
|  | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.5 | СТБ 1846-2008, п. 10.4 |  |
| Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | - Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.2 | СТБ 1846-2008, п. 9.2 |  |
|  | Отклонение поверхности гидроизоляции от: вертикальности, горизонтальности, заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.9 | СТБ 1846-2008, п.п. 9.6, 9.7, 9.8 |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.11 | СТБ 1846-2008, п. 9.10 |  |
| Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | - Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | ТКП 45-5.08-75-2007, п.п. 9.1, 9.2, 9.3 | СТБ 1846-2008, п. 11.5 |  |
|  | Сцепление листовых материалов с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 9.8 | СТБ 1846-2008, п. 11.6 |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 9.5 | СТБ 1846-2008, п. 11.10 |  |
| Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.5 | СТБ 1846-2008, п. 17.4 |  |
|  | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от: заданного уклона, вертикальности, горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.11 | СТБ 1846-2008, п.п. 17.10, 17.11, 17.12 |  |
|  | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.10 | СТБ 1846-2008, п. 17.13 |  |
| Устройство кровли |  |  |  |  |
| Устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель | Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик | ТКП 45-5.08-277-2013, п.5.2 табл. 2, п. 5.4 табл. 4, | СТБ 1992-2009, п.п. 6.1.8, 6.1.9 |  |
|  | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам | ТКП 45-5.08-277-2013, п.п. 5.2, 5.4 | СТБ 1992-2009, п. 6.1.15 |  |
|  | Соответствие выполнения водоизоляционного ковра (по всем слоям) - | ТКП 45-5.08-277-2013, п. 5.7 | СТБ 1992-2009, п. 6.1.9 |  |
|  | Контроль качества мест примыканий кровли | ТКП 45-5.08-277-2013, п.5.26 | СТБ 1992-2009, п. 7.5.3 |  |
|  | Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, п.п. 5.15, 5.16, 5.19 | СТБ 1992-2009, п. 6.1.19 |  |
| Устройство кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов | Соответствие шага брусков обрешетки, в покрытиях для кровли из битумно-полимерных волнистых кровель- ных листов и асбестоцементных волнистых листов, шаг прогонов | ТКП 45-5.08-277-2013, п. 7.3 | СТБ 2040-2010, п. 5.2.2 |  |
|  | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, п. 7.8 | СТБ 2040-2010, п. 5.2.7 |  |
|  | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, п.п. 6.14, 6.16, 8.9 | СТБ 2040-2010, п.п. 5.2.8, 5.2.9 |  |
| Устройство кровель из мелкоштучных материалов | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, п.п. 6.5, 6.9 | СТБ 2040-2010, п. 6.2.2 |  |
|  | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, п.п. 6.16, 6.5, 8.9 | СТБ 2040-2010, п.п. 7.2.6, 7.2.7 |  |
| Устройство кровли из листовой стали, металлического профилированного настила и металлической черепицы | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, п. 8.7 | СТБ 2040-2010, п. 8.2.8 |  |
|  | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45-5.08-277-2013, п.п. 6.16, 8.9 | СТБ 2040-2010, п. 8.2.9 |  |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного и армирующего слоя проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2032-2010, п. 7.5 |  |
|  | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2032-2010, п. 7.7 |  |
|  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СТБ 2032-2010, п. 8.4 | СТБ 2032-2010, п. 8.4 |  |
| Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2088-2010, п. 7.4 |  |
|  | ## Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными изделиями | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010, п. 7.6 |  |
|  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СТБ 2088-2010, п. 8.2 | СТБ 2088-2010, п. 8.2 |  |
|  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2088-2010, п. 8.3 |  |
|  | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2088-2010, п. 8.7 |  |
| Работы по устройству вентилируемых систем утепления | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 7.3 |  |
|  | Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9, табл. 1 | СТБ 2034-2010, п. 7.6 |  |
|  | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 7.7 |  |
|  | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.1 |  |
|  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.2 |  |
|  | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.3 |  |
|  | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.4 |  |
|  | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах | ТКП 45-3.02-114-2009, п. 4.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.8 |  |
|  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СТБ 2034-2010, п. 8.9 | СТБ 2034-2010, п. 8.9 |  |
| Монтаж наружных сетей и сооружений |  |  |  |  |
| Монтаж газопроводов | Прочность и герметичность газопроводов из полиэтиленовых труб | CHиП 3.05.02-88, п. 9.2 | СТБ 2069-2010, п. 7.11 |  |
| Монтаж тепловых сетей | Испытание тепловых сетей | ТКП 45-4.02-89-2007, п. 5.13; СHиП 3.05.03-85, п. 8.7 | СТБ 2116-2010, раздел 16 |  |
| Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода водоснабжения | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2012, п. 11.1 | СТБ 2072-2010, п. 15 |  |
|  | Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода канализации | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2012, п. 11.1 | СТБ 2072-2010, п. 16 |  |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | Глубина заложения фундаментов | СТБ 1164.1-2009, п. 6.4 | СТБ 1164.1-2009, п. 6.4 |  |
| Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов | Плотность грунта | П 5-2000 к СНБ 5.01.01-99, раздел 7 | СТБ 1164.2 2009, п.п. 5.4, 7.2 |  |
|  | Коэффициент уплотнения | П 5-2000 к СНБ 5.01.01-99, раздел 7 | СТБ 1164.2 2009, п.5.5 |  |
|  | Параметры прочности грунтов насыпи | П 5-2000 к СНБ 5.01.01-99, раздел 7 | СТБ 1164.2 2009, п.5.8 |  |
| Фундаменты из забивных свай | Несущая способность свай | ТКП 45-5.01-256-2012, раздел 7 | СТБ 1164.3-2009, п. 5.8 |  |
| Фундаменты из буронабивных свай | Несущая способность сваи | П 13-01 к СНБ 5.01.01-99, п.п. 5.7, 5.8 | СТБ 1164.3-2009, п. 6.15 |  |
| Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием | Класс бетона сваи по прочности на сжатие | П 19-04 к СНБ 5.01.01-99, п. 4.7.1 | СТБ 1164.3-2009, п. 7.16 |  |
|  | Несущая способность сваи | П 19-04 к СНБ 5.01.01-99, п. 7.13 | СТБ 1164.3-2009, п. 7.17 |  |
| Траншейные и свайные стены, выполняемые методом “стена в грунте” | Класс бетона траншейной стены по прочности на сжатие | П 14-01 к СНБ 5.01.01-99, п. 9.18 | СТБ 1164.5-2010, п.п. 11.9, 11.10 |  |
| Буроинъекционные анкеры | Несущая способность анкера | П 18-04 к СНБ 5.01.01-99, п.п. 8.13, 11.17 | СТБ 1164.4-2009, п. 10.3 |  |